ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ 
ОДИНАРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5336-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ Технические условия Single woven steel wire cloth. Specifications | ГОСТ 5336-80 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на стальные плетеные одинарные сетки с ромбическими и квадратными ячейками изготовленные сплетением в одну перевивку плоских спиралей из стальной проволоки и применяемые для ограждений теплоизоляционных работ крепления горных выработок на шахтах и рудниках просеивания материалов.

(Измененная редакция Изм. № 1 2).

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетка подразделяется по форме ячеек:

ромбическая - Р (острый угол ромба должен быть 60) - черт. 1;

квадратная - черт. 2;

по виду поверхности:

без покрытия

из проволоки оцинкованной - 0.

Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 1 и 2.

| Черт. 1 | Черт. 2 |
| --- | --- |

(Измененная редакция Изм. № 1 2).

1.2. Размер стороны ячейки в свету и диаметр проволоки должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Номер ячейки | Номинальный размер стороны ячейки в свету мм | Номинальный диаметр проволоки мм |
| --- | --- | --- |
| С ромбической ячейкой |  |  |
| 5 | 5 | 1,2 |
| 6 | 6 | 1,2 |
| 8 | 8 | 1,2 1,4 |
| С ромбической или квадратной ячейкой |  |  |
| 10 | 10 | 1,2 1,4 |
| 12 | 12 | 1,4 1,6 |
| 15 | 15 | 1,6 |
| 20 | 20 | 1,8 2,0 |
| С квадратной ячейкой |  |  |
| 15 | 15 | 2,0 |
| 25 | 25 | 2,0 2,5 |
| 35 | 35 | 2,0 2,5 |
| 45 | 45 | 2,5 3,0 |
| 50 | 50 | 3,0 |
| 60 | 60 | 3,0 |
| 80 | 80 | 4,0 |
| 100 | 100 | 5,0 |

Допускается по согласованию потребителя с изготовителем изготовление сеток облегченных (ОБ) № 20 25 35 из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки без покрытия с номинальным диаметром 18 мм взамен 20 мм; сетки № 45 из проволоки диаметром 20 мм взамен 25 мм; № 50 из проволоки диаметром 25 мм; № 80 из проволоки диаметром 30 мм № 100 из проволоки диаметром 40 мм.

(Измененная редакция Изм. № 1 3).

Примеры условных обозначений

Сетка с ромбической ячейкой № 12 из термически необработанной проволоки диаметром 16 мм группы 1:

Сетка 1-Р-12-16 ГОСТ 5336-80

Сетка с квадратной ячейкой № 20 из оцинкованной проволоки диаметром 20 мм группы 2:

Сетка 2-20-20-0 ГОСТ 5336-80

Сетка с квадратной ячейкой № 20 из проволоки диаметром 18 мм:

Сетка 20-ОБ ГОСТ 5336-80

(Измененная редакция Изм. № 2).

1.3. Предельное отклонение для среднего арифметического размера стороны ячейки не должно превышать + 6 % для сеток 1-й группы и + 10 % для сеток 2-й группы.

(Измененная редакция Изм. № 1).

1.4. Предельное отклонение угла ячейки от номинального не должно превышать  10.

1.5. Ширина сетки и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Сетка № 15 из проволоки диаметром 20 мм может изготовляться шириной до 2000 мм.

Таблица 2

| Номер сетки | Ширина мм | Предельные отклонения мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й группы | 2-й группы |
| 5-8 | 1000 | -15 | -15 |
| 10-15 | 1000 1500 |  | -25 |
| 20-35 | 1000 1500 2000 | -1,12 ячейки | -45 |
| 45-60 | 1500 2000 |  | -1,6 ячейки |
| 80-100 | 2000 2500 3000 |  |  |

(Измененная редакция Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сетки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту утвержденному в установленном порядке из низкоуглеродистой термически необработанной без покрытия или оцинкованной проволоки нормальной точности изготовления по ТУ 14-4-1563-89.

Сетки 1-й группы должны изготовляться из проволоки с минусовыми предельными отклонениями равными сумме абсолютных значений предельных отклонений.

(Измененная редакция Изм. № 1 3).

2.2. Каждая спираль должна состоять из одной проволоки.

2.3. Смежные спирали должны быть вплетены друг в друга всеми витками без пропусков.

2.4. В сетке не должно быть перевернутых спиралей.

(Измененная редакция Изм. № 2).

2.5. Концы спиралей с обеих сторон сетки должны быть обрезаны и каждый конец в месте соединения должен быть загнут к своей спирали.

2.6. Сетки после изготовления свертываются в рулоны. Рулон должен состоять из одного куска сетки длиной не менее 5 м для сеток №№ 5-60 и не менее 3 м для сеток №№ 80 100.

Допускается свертывать рулоны из двух кусков сшитых спиралью.

Для сеток 1-й группы рулон должен состоять из одного куска длиной не менее 10 м для сеток №№ 5-60 и не менее 5 м для сеток № 80 100.

(Измененная редакция Изм. № 1 2).

2.7. Масса рулона не должна превышать 80 кг. Для сеток № 80 и 100 допускается увеличение массы рулона сетки до 250 кг.