“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401V2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2050288 |

Заместитель директора по

техническим вопросам – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

_______________________ /В.В. Григорьев

“_______” ____________________ 2014 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку каната капронового d11.  Лот № 401V

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные каната должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра | Параметры |
| --- | --- |
| Вид конструкции | Тросовой свивки |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 30055-93, ТУ 8121-022-00461221-2004 |
| Диапазон диаметров (мм) | 11 |
| Номинальная линейная плотность каната, ктекс | 75 |
| Отклонение от номинальной линейной плотности каната, %, не более | +8 |
| Число витков на 1 м каната не менее | 86 |
| Разрывная нагрузка каната в целом виде (кгс), не менее | 2315 |
| Суммарная разрывная нагрузка каната по каболкам (кгс), не менее | 3380 |
| Суммарная разрывная нагрузка каната по прядям (кгс), не менее | 3355 |
| Нормированная влажность, % | 5 |
| Фактическая влажность, %, не более | 10 |
| Транспортирование и хранение канатов | по ГОСТ 27628 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - Канаты не должны иметь бурых пятен, запаха, гнили, плесени, гари. - Концы каболок в канатах должны быть связаны ткацким или морским узлом. - Пряди канатов должны состоять из каболок одинаковой линейной плотности. - При отсутствии указания длины канат изготовляют длиной (м) 200±10. Канаты длиной менее 200 м поставляют по согласованию с потребителем - Поставляемый канат должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются канаты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих канат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- канат,  впервые поставляемый заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки каната) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку каната для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Канаты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные»;

- ГОСТ 25552-82 «Изделия крученые и плетеные. Методика испытаний»;

- ГОСТ 27628-88 «Изделия крученые и плетеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения канатов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя канатов,  ГОСТ 27628-88, ГОСТ 30055-93. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.

Железнодорожным транспортом изделия транспортируют мелкими, малотоннажными и повагонными отправками. Изделия, упакованные в полиэтиленовую пленку или бумагу, должны транспортироваться повагонными отправками.

Правила приемки канатов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30055-93 и технических условий для канатов конкретных марок.

Способ укладки и транспортировки канатов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки.

Каждая партия канатов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 25552-82.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый канат должна соответствовать ГОСТ 30055-93:

- изготовитель гарантирует соответствие канатов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

- гарантийный срок хранения - один год с момента изготовления канатов.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. В случае выхода канатов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки канатов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый канат, на русском языке.

Маркировка канатов должна соответствовать требованиям ГОСТ 27628-88.

Внутрь каждой упаковочной единицы изделий канатной группы вкладывают, а снаружи прикрепляют картонный или фанерный ярлык, на котором стойкой краской должны быть указаны:

- наименование предприятия - изготовителя и его товарный знак;

- условное обозначение каната;

- длина конца (для канатной группы изделий);

- количество последовательно собранных концов;

- кондиционная масса нетто, кг;

- масса брутто, кг;

- артикул;

- сорт;

- номер упаковочной единицы;

- дата изготовления каната;

- штамп отдела технического контроля.

Ярлыки для пропитанных изделий должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-77 с указанием манипуляционных знаков "Крюками непосредственно не брать", "Боится сырости" и манипуляционного знака "Боится нагрева".

- Правила приемки продукции.

Каждая партия канатов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник службы МиТ | А.Л. Клейн |
| --- | --- |