| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 206D_001 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2002459 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

____________________ А.А. Колдунов

## 30 июня 2023 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее) типа Приставка ж/б ПТ 33-4.

Лот № 206D

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные приставок ж/б (далее - ж/б изделий) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица:

| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |
| --- | --- | --- |
| Приставка ж/б ПТ 33-4 | Серия 3.407-57/87 |  |
|  | - Длина, мм – 3250 |  |
|  | - Ширина 1, мм – 100 |  |
|  | - Ширина 2, мм – 180 |  |
|  | - Высота, мм – 220 |  |
|  | - Объем бетона, м3 – 0,1 |  |
|  | - Марка бетона – М350 |  |
|  | - Масса, т – 0,25 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -55 |
| Класс бетона |  | В25 |
| Морозостойкость |  | F200 |
| Водонепроницаемость |  | W4 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | Предоставляются в момент поставки изделия |
| Срок поставки продукции по договору |  | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В25; - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III; - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах; - ж/б изделия должны иметь монтажные петли; - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия; - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов; - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом; - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются ж/б изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2. Ж/б изделия должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 13015 – 2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения ж/б изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ж/б изделий, ГОСТ 14192-96.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки ж/б изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъёмно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4. Срок изготовления ж/б изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

2.5. Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ж/б изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счёт и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ж/б изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Ж/б изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка ж/б изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку ж/б изделия;

- номер партии.

По всем видам ж/б изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ж/б изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии ж/б изделий должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия ж/б изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника управления

распределительных сетей                              ________________________                В.В. Никитин