| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 206E_018 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2051998 |

И.о. Первого заместителя директора –

главного инженера филиала ПАО

«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

____________ С.А. Макеев

«31» октября 2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонных изделий (прочее) типа плита перекрытия УБК-5А.

Лот № 206E

- Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам приведенных в таблице или являть эквивалентом:

Таблица

| № п/п | Наименование продукция |  | Технические требования и характеристики продукция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита ж/б УБК-5А |  | Серия 3.407-40/7 |  |
|  |  |  | Длина, мм - 995 |  |
|  |  |  | Ширина, мм - 495 |  |
|  |  |  | Высота, мм - 60 |  |
|  |  |  | Марка бетона – М200 |  |
|  |  |  | Вес изделия, т - 0,073 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | -70 |
| Марка бетона |  |  |  | В15 (М200) |
| Морозостойкость |  |  |  | F200 |
| Водонепроницаемость |  |  |  | W2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  |  | + |
| Количество, шт. |  |  |  | 213 |
| Точка поставки |  | Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17 |  |  |
| Срок поставки |  | с момента заключения договора до 30.11.2023 по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней |  |  |
| - изготовление плит осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования плит применяется сталь класса А-III - плиты должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - плиты должны иметь монтажные петли - на каждой плите должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - каждая партия плит должна снабжаться паспортом - поставляемые плиты должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Продукция должна соответствовать:

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4 Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые продукция должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка продукции должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку продукция;

- номер партии.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы ПС УВС 							В.Ф. Севостьянов