| Номер материала SAP | 2031127 |  | Первый заместитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | директора - главный инженер |
|  |  |  | филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" |
|  |  |  | __________________М.В. Яшин |
|  |  |  | “____"______________ 2023 г |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого железобетона (прочее) типа Приставка ж/б ПТ 43-2. (или эквивалент) Лот № 206D

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные ж/б изделий должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица:

| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Приставка ж/б ПТ 43-2 | Серия 3.407-57/87 |  | 58шт |
|  | - Длина, мм – 4250 |  |  |
|  | - Ширина 1, мм – 100 |  |  |
|  | - Ширина 2, мм – 180 |  |  |
|  | - Высота, мм – 220 |  |  |
|  | - Объем бетона, м3 – 0,13 |  |  |
|  | - Марка бетона – М350 |  |  |
|  | - Масса, т – 0,325 |  |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -55 |  |
| Класс бетона |  | В25 |  |
| Морозостойкость |  | F200 |  |
| Водонепроницаемость |  | W4 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 60 |  |
| Срок службы, лет, не менее |  | 40 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |  |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В25 - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - ж/б изделия должны иметь монтажные петли - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются ж/б изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих ж/б изделия для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- ж/б изделия, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжья», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки ж/б изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Ж/б изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения ж/б изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ж/б изделий, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки ж/б изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4 Срок изготовления ж/б изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ж/б изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ж/б изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Ж/б изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка ж/б изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку ж/б изделия;

- номер партии.

По всем видам ж/б изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ж/б изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии ж/б изделий должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия ж/б изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго".

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Срок поставки - в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 28.06.2024 года. Поставка ж/б изделий, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков выключателей нагрузки продукции возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Ведущий инженер УРС             /__________________/                 Губин П.Н.

должность                                       подпись                                           Ф. И.О.