| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 401M_017 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2302635 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

______________ А.А. Колдунов

«28» октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химматериалов, реактивов

(Смазка ЗЭС)

Лот № 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Смазка ЗЭС | Смазка ЗЭС – защитная смазка, предназначена для защиты от коррозии грозозащитных тросов и арматуры высоковольтных линий электропередач, машин и механизмов, хранящихся и эксплуатируемых на открытом воздухе |
| Стандарт | ТУ 38 101474-74 |
| Температура каплепадения, гр. Цельсия, не ниже | 105 |
| Температура сползания, гр. Цельсия | 92 |
| Пенетрация | 270-335 |
| Содержание воды | - |
| Содержание мех. примесей | - |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям:

-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-	для российских производителей – наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

-	ГОСТ 26191-84 Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения;

-	ТУ 38 101474-74.

  - Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки и подписания актов приема-передачи. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

5.1.	Предоставляемая Поставщиком эксплуатационная документация должна включать:

-	Паспорт товара;

-	Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

5.2.	Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

6.1.	Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

6.2.	В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики	_____________________	И.Б. Ковалев