«УТВЕРЖДАЮ»

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401M_ 014 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2264826 |

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

______________ А.А. Колдунов

«28» октября 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химматериалов, реактивов

(Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая)

Лот № 401М

- Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | Смазка Суперконт – антикоррозионная, не плавящаяся смазка. Высокодисперсная медная пудра связанная в органической матрице с добавлением специальных присадок предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82. |
| Внешний вид | однородная вязкая масса |
| Цвет | светло- или темно-коричневый. |
| Средняя рабочая плотность тока, А/мм2 | 0,3-0,4 |
| Расход | слой 1-2 мм на каждую рабочую поверхность |
| Диапазон рабочих температур | от -60 до +250°С (максимальная до +350°С) |
| Фасовка | жестяная банка 1,5 кг нетто |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

2.1.	К поставке допускается продукция  отвечающая следующим требованиям:

-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-	для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

2.2.	Продукция должна соответствовать требованиям:

-	ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

-	ГОСТ 26191-84 Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения;

2.3.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК.   Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.4.	Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки и подписания актов приема-передачи. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

5.1.	Предоставляемая Поставщиком эксплуатационная документация должна включать:

-	паспорт товара;

-	сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

5.2.	Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

6.1.	Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

6.2.	В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики	_____________________	И.Б. Ковалев