«Утверждаю»

Первый заместитель директора-

Главный инженер филиала

ф-л «Калугаэнерго»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-

___________В.В. Острик

«___»______________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку пломбировочных материалов для выполнения программы

мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год

ЛОТ 401Q

г. Калуга 2018

1. Общая часть.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья производит закупку

пломбировочных материалов (далее – продукция) с целью исключения несанкционированного доступа к средствам измерения и их метрологическим

характеристикам.

Закупка производится в рамках выполнения программы мероприятий по снижению

потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2019 год.

Объем закупаемой продукции обоснован потребностью в пломбировочных

материалах для выполнения работ по достижению целевого показателя потерь

электроэнергии в 2019 году.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену

предложения) на склад филиала, расположенный:

| филиал «ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Вид транспор та | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| «Калугаэнерго» |  | Центральный склад филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра», 248009, Калуга, Грабцевское шоссе, д.35, ПО КЭС |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее

повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка продукции в филиал осуществляется в следующих объемах:

| № п/п | Пломбировочный материал | Ед. изм. | Кол-во | Нумерация начало | Нумерация окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломба-индикатор АНТИ-МАГНИТ | Шт. | 3 800 | 40 525760 | 40 529560 | Порог чувствительнос ти индикатора не более 10 кА/м (не более 0,68 мТл) Порог разрушения структуры рисунка индикатора за время менее 1 сек не более, мТл** - 75,1 Температура эксплуатации, С - от -40 до + 70 |

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и

количеством, определенным в спецификации, и ГОСТ 19133-73 пломбы пластиковые – пломбировочные материалы для опломбирования различных объектов.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2018 года.

3.3. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной

документации дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное

подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ.

3.4. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь

сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О

техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с

конкурсной документацией.

3.5. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия).

Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов

внешней среды.

3.6. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в

соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от

25.04.1966 г. №П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965г. №П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями).

3.7. Общие требования, предъявляемые к устройствам предотвращения

несанкционированного доступа к приборам учета электроэнергии (Контрольные

пломбы, далее КП).

3.7.1. КП должны устанавливаться без использования дополнительного инструмента/механизма. КП должны быть одноразовыми. КП должна препятствовать снятию их с объекта пломбирования без нарушения целостности конструкции, что должно определяться как визуально, так и в случае необходимости, с применением приборов и специальных методов исследования. Конструкция КП должна исключать возможность повторного использования, как самих КП, так и их составных частей после снятия.

3.7.2. КП должны иметь нанесенную на них информацию – идентификационный номер, начинающийся с цифр 40 (шифр филиала «Калугаэнерго»), а так же логотип и наименование сетевой организации (рис.1). КП должны иметь сквозную не повторяющуюся нумерацию. Номерной знак (код) должен быть нанесен на каждую составную часть КП. Все составные части, входящие в КП должны быть снабжены одинаковыми знаками (кодами), либо при невозможности полного дублирования наносятся последние пять знаков. Метод нанесения номерного знака (кода) должен обеспечивать его нестираемость и невоспроизводимость. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, распознаваемой (читаемой) при осмотре в соответствии с ГОСТ 31283 – 2004.

Рис. 1. Логотип и наименование сетевой организации

3.7.3. КП должны обеспечивать безопасную работу персонала при их установке, снятии и обслуживании.

3.7.6. Срок службы КП должен быть не менее 5 лет с момента изготовления.

4. Технические требования к пломбировочным материалам.

Пломбировочные наклейки с индикацией магнитного воздействия, должны

быть одноразовыми, выполненными, в виде пломбировочной индикаторной

наклейки снабженной капсулой с магниточувствительной суспензией нанесенной в виде рисунка на основе порошков цветных и редкоземельных металлов с нанесенным магнитным рисунком в виде геометрических фигур. Магнитный рисунок в зависимости от типа может иметь различную сложность и конфигурацию. При воздействии магнитным полем на объект контроля и в зависимости от величины напряженности магнитного поля рисунок либо изменяет свою первоначальную структуру, либо исчезает совсем. При этом индикатор необратимо меняет свой цвет, указывая на факт воздействия магнитным полем на объект. Ни механические, ни температурные, ни какие другие факторы не могут привести к изменению структуры рисунка индикатора.

4.1.1. Порог чувствительности индикатора не более, мТл* - 0,68.

4.1.2.. Порог разрушения структуры рисунка индикатора за время менее 1 сек не

более, мТл** - 75,1.

4.1.3. Длительность импульсов воздействия внешнего магнитного поля,

напряженностью 2 мТл и частотой не более 1 Гц, при котором не происходит

изменение структуры рисунка индикатора не более, миллисекунд - 1.

4.1.4. Температурный режим работы индикатора, гр. °С от -40 до +70.

4.1.5. Влияние внешних источников излучения:

Радиопомехи, магнитные бури, излучение мобильных телефонов не влияют на

работу индикатора.

4.1.6. Адгезия к стали (через сутки после приклеивания) не менее, Н/10мм - 5,6.

4.1.7. Максимальная температура поверхности приклеивания не более, гр. °С -

+50.

4.1.8. Стойкость к растворителям:

При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезии противостоит воздействию через торцы мягких кислот и щелочей, масел, бензина,

керосина, реактивного топлива, и многих других стандартных алифатических и

ароматических растворителей. Постоянное погружение не рекомендуется.

4.1.9. Стойкость к ультрафиолету:

Не окисляется при выдержке на воздухе или под солнечным ультрафиолетом.

* Значение напряженности магнитного поля, при котором индикатор может

длительно хранится без изменения своей внутренней структуры.

** Значение напряженности магнитного поля, при котором происходит полное

разрушение рисунка за время менее 1 сек.

Конструкция пломбировочных наклеек с индикацией магнитного воздействия

должна препятствовать снятию их с объекта пломбирования без разрушения

целостности конструкции. При попытке вскрытия индикаторной пломбы должна

проявляется надпись “OPEN VOID” или “ВСКРЫТО”, клеевой слой должен

полностью оставаться на опломбированной поверхности. При повторном

наклеивании эта надпись не должна исчезать. Пломбирование должно производиться простым снятием индикаторной наклейки с бумажной основы и последующим наложением на пломбируемую поверхность. Конструкция пломбировочной наклейки должна исключать возможность снятия без видимых следов путем термического воздействия. Метод нанесения информации должен исключать возможность стирания и повторного воспроизведения маркировки. Маркировка должна быть четкой, разборчивой и распознаваемой при осмотре, контроле и экспертизе. Идентификационный номер должен считываться с расстояния не менее 0,5м в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. Пломбировочная наклейка должна иметь нанесенную информацию в виде идентификационного номера, начинающегося с цифр 40 (шифр филиала

«Калугаэнерго»), а так же логотипа и наименования сетевой организации, сквозную неповторяющуюся нумерацию. Пломбировочная индикаторная наклейка с индикацией магнитного воздействия должна иметь один отрывной элемент с

продублированным номером шириной не более 10 мм. Клеевой слой должен

обеспечивать, адгезию при температурах от – 20 градусов по Цельсию и выше.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации контрольных пломбировочных наклеек с

индикацией магнитного воздействия – 1 год.

6. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции в филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» должна осуществляться на основании договора, заключаемого с победителем конкурса. Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

7. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок

указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной

документации). В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены продукции на аналогичное без изменения стоимости поставляемой продукции и ухудшения его характеристик.

8. Правила приемки продукции.

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый

представителями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель директора по реализации

и развитию услуг								И.В. Янин

Начальник департамента реализации

услуг и учета электроэнергии 						Е.В. Голобурдина