“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора– Номер ТЗ | 401O |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

_________________И.В. Колубанов

“21”  октября  2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку резинотехнических изделий Лот 401 O

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку резинотехнических изделий для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | г. Орёл,ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "МРСК Центр- “Орёлэнерго” | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 |

- Технические требования к оборудованию.

| № Материала | Наименование |  | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2256405 | Пластина силиконовая 4мм (1,2х10м) |  | КГ | 4 |
| 2330988 | Резина уплотн.пористая полосовая 10х1500 |  | МП | 32 |
|  | Ширина,мм Толщина,мм Плотность: Температура использования (ASTM D 1056 p.53-60): Максимальное удлинение - (ASTM D 412): Сопротивление на разрыв - (ASTM D 412): Устойчивость: Твердость: Цвет резины: Материал: Стандарт ASTM D - 1056: Структура ячейки: Водопоглащение- (ASTM D 1056): Изменение линейного размера при 70 ºС в теч. 7 дней ( ASTM D 1204) термическая усадка: Сопротивление к раздиру - Метод вулканизации: | 1500 10 100 +/- 10 кг/м³ (ASTM D 1056 p.53-60): -35 ºС + 80ºС (ASTM D 412): >200% 9 кг/см² (500 kPa) Воздух + У.Ф. - высокая, озон 48 часов/200 pphm 30 +/- 5 Черный EPDM (этилен-пропиленовый каучук) RE 42/2A2 закрытые < 7% <8% - (ASTM D 624): 7,5 кг/см (0,75 kN/m) Пероксидный |  |  |
| 2292080 | Уплотнитель резиновый D-профиль 14х12мм Резиновый самоклеющийся (EPDM) уплотнитель для металлических и деревянных дверей и окон. Чертеж: |  | М | 347 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник Управления распределительных сетей 	                                                 М.А. Юрусов