“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401М_003 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2062043 |

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

______________ В.В. Мордыкин

«24» октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Бумага фильтровальная лабораторная)

Лот 401М

- Технические требования к продукции.

  - Характеристики бумаги фильтровальной для фильтр-пресса должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица №1

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Использование | для фильтр-пресса очистки трансформаторного масла |
| Основа | Целлюлоза с добавлением винола |
| Относительное сопротивление продавливанию, кг/см2, не менее | 2,5 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Тонкость фильтрации (в один слой), размер частиц, мкм, более | 20 |
| Время фильтрования, с, не более | 5,0 |
| Масса 1 м2, г | 240 |
| Плотность, г/см3 | 0,25 |
| Ширина листа, мм | 550±5 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя:

- -	характеристикам фильтровальных материалов в РД 34.43.105-89. «Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел»;

- -	ТУ 81-04-178-78 Бумага фильтровальная ДРКБ (или аналог).

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник УВС	_______________________		Ю.А. Кривцов