“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401М_020 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2123806 |

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_____________ В.В. Мордыкин

«24» октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Электролит кислотный 1,27кг/л)

Лот № 401М

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные химической посуды, химических материалов и реактивов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Электролит кислотный 1,27кг/л | Электролит высокого качества, который предназначенный для применения в свинцовых аккумуляторных батареях любых марок |
| Характеристика | Электролит для заливки кислотных аккумуляторных батарей должен готовиться из серной аккумуляторной кислоты сорта А по ГОСТ 667-73 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,27 – 1,28 |
| Массовая доля аккумуляторной серной кислоты (H2SO4), % | 36 – 40 |
| Фасовка | 5 л, канистра |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих химическую посуду, химические материалы и реактивы для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

2.2.1.	ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

2.3.1.	Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя химической посуды, химических материалов и реактивов, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3.2.	Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений химической посуды, химических материалов и реактивов, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433-88, класс 8, подкласс 8.1, черт. 8, классификационный шифр 8111, серийный номер ООН 2796; предупредительной надписи: «Берегись ожога», манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое», а также следующих дополнительных обозначений:

- наименования и сорта продукта;

- даты изготовления (месяца, года);

- массы нетто;

- номера партии;

- обозначения стандарта.

Маркировка наносится на ярлык или краской по трафарету. На крышке ящика наносятся предупредительные надписи: «Верх», «Берегись ожога».

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник УВС	_______________________		Ю.А. Кривцов