УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

– главный инженер

ПАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго»

_________________  А.Н. Мелузов

- «___» _________ 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонных изделий (прочее) Лот № 206E

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» производит закупку железобетонных изделий (прочее) для выполнения производственных программ филиала в 2021 г.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах указанных в Приложении к ТЗ.

- Сроки поставки.

Поставки проводятся с момента заключения договора (но не ранее 11.01.2021) до 30.12.2021 года по заявкам филиала Костромаэнерго, в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные ж/б изделий должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брусок БК-11а 3.407-102.1 | Серия 3.407-102.1 |  |  |  |
|  | - Длина, мм – 500 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм – 100 |  |  |  |
|  | - Высота, мм – 150 |  |  |  |
|  | - Объем бетона, м3 – 0,0075 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Масса, т – 0,02 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -70 |  |
| Марка бетона |  |  | В15 (М200) |  |
| Морозостойкость |  |  | F200 |  |
| Водонепроницаемость |  |  | W4 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 60 |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 40 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |  |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - ж/б изделия должны иметь монтажные петли - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| Блок ФБС 24-3-6Т | ГОСТ 13579-2018 |  |  |  |
|  | - Длина, мм – 2380 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм – 300 |  |  |  |
|  | - Высота, мм – 580 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Масса, т – 0,97 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -70 |  |
| Марка бетона |  |  | В15 (М200) |  |
| Морозостойкость |  |  | F200 |  |
| Водонепроницаемость |  |  | W4 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 60 |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 40 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |  |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - ж/б изделия должны иметь монтажные петли - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| Блок ФБС 24-4-6Т | ГОСТ 13579-2018 |  |  |  |
|  | - Длина, мм – 2380 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм – 400 |  |  |  |
|  | - Высота, мм – 580 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Масса, т – 1,3 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -70 |  |
| Марка бетона |  |  | В15 (М200) |  |
| Морозостойкость |  |  | F200 |  |
| Водонепроницаемость |  |  | W2 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 60 |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 40 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |  |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - ж/б изделия должны иметь монтажные петли - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| Брусок БК-12а 3.407-102.1 | Серия 3.407-102.1 |  |  |  |
|  | - Длина, мм – 1000 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм – 100 |  |  |  |
|  | - Высота, мм – 150 |  |  |  |
|  | - Объем бетона, м3 – 0,015 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Масса, т – 0,04 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -70 |  |
| Марка бетона |  |  | В15 (М200) |  |
| Морозостойкость |  |  | F200 |  |
| Водонепроницаемость |  |  | W4 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 60 |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 40 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |  |
| - изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III - ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - ж/б изделия должны иметь монтажные петли - на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов - каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом - поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| Лоток ж/б УБК-2а 3.407-102 | Серия 3.407-102 |  |  |  |
|  | - Длина, мм - 1990 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм - 500 |  |  |  |
|  | - Высота, мм - 160 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Объем бетона, м3 - 0,07 |  |  |  |
|  | - Вес изделия, т – 0,175 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | -70 |
| Марка бетона |  |  |  | В15 (М200) |
| Морозостойкость |  |  |  | F200 |
| Водонепроницаемость |  |  |  | W2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  |  | + |
| - изготовление плит осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования плит применяется сталь класса А-III - плиты должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - плиты должны иметь монтажные петли - на каждой плите должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - каждая партия плит должна снабжаться паспортом - поставляемые плиты должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия |  | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |
| Плита ж/б УБК-5А |  | Серия 3.407-40/7 |  |  |
|  |  | - Длина, мм - 995 |  |  |
|  |  | - Ширина, мм - 495 |  |  |
|  |  | - Высота, мм - 60 |  |  |
|  |  | - Марка бетона – М200 |  |  |
|  |  | Вес изделия, т - 0,073 |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | -70 |
| Марка бетона |  |  |  | В15 (М200) |
| Морозостойкость |  |  |  | F200 |
| Водонепроницаемость |  |  |  | W2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  |  | + |
| - изготовление плит осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования плит применяется сталь класса А-III - плиты должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - плиты должны иметь монтажные петли - на каждой плите должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - каждая партия плит должна снабжаться паспортом - поставляемые плиты должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |
| Наименование ж/б изделия | Технические требования и характеристики ж/б изделия |  |  |  |
| Плита перекрытия ПК 38-15-8 | ГОСТ 9561-91 |  |  |  |
|  | - Длина, мм - 3780 |  |  |  |
|  | - Ширина, мм - 1490 |  |  |  |
|  | - Высота, мм - 220 |  |  |  |
|  | - Марка бетона – М200 |  |  |  |
|  | - Объем бетона, м3 - 0,029 |  |  |  |
|  | - Вес изделия, т – 1,97 |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  |  | -70 |
| Марка бетона |  |  |  | В15 (М200) |
| Морозостойкость |  |  |  | F200 |
| Водонепроницаемость |  |  |  | W2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  |  | + |
| - изготовление плит осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В15 - для армирования плит применяется сталь класса А-III - плиты должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах - плиты должны иметь монтажные петли - на каждой плите должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия - каждая партия плит должна снабжаться паспортом - поставляемые плиты должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются ж/б изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих ж/б изделия для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- ж/б изделия, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд филиала ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки ж/б изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

5.2 Ж/б изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

5.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения ж/б изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ж/б изделий, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки ж/б изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4 Срок изготовления ж/б изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ж/б изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ж/б изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Ж/б изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка ж/б изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку ж/б изделия;

- номер партии.

По всем видам ж/б изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ж/б изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии ж/б изделий должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия ж/б изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника ОАиУП                      	                                                                            И.В. Кульминов

А.В.Ануфриев

+79621847203