| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2301591 |

__________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стройматериалов.  Лот № 401L.

(Шпатлевка финишная гипсовая)

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики стройматериалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 3 | Шпатлевка финишная гипсовая | Время высыхания - 4 часа |
|  |  | Насыпная плотность сухой смеси - 1100-1200 кг/куб.м |
|  |  | Прочность на сжатие - не менее 40 кг/кв.см |
|  |  | Время пригодности раствора к работе - не менее 1 часа |
|  |  | Температура проведения работ - +5 С +30 С |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радиону-клидов минеральных материалов, применяемых для изготовления штукатурных смесей ( не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 30108) |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются стройматериалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих стройматериалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие декларации (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- стройматериалы,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стройматериалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком стройматериалов в техническом предложении.

  - Стройматериалы должны соответствовать требованиям "ГОСТ 31377-2008. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" .

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения стройматериалов  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 8.579-200, ГОСТ 14192 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки стройматериалов должны соответствовать требованиям технических условий изготовителя.

Способ укладки и транспортировки стройматериалов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия стройматериалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с техническими условиями изготовителя.

  - Каждая партия стройматериалов или ее часть, поставляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и (или) условное обозначение стройматериалов;
- номер и дату выдачи документа о качестве;
 - номер и объем партии, кг (т);
 -  значения основных показателей качества;

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов  .

-  обозначение нормативного документа, по которому изготавливают штукатурную смесь

2.7. Срок изготовления стройматериалов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стройматериалы должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода стройматериалов в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемых стройматериалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя стройматериалов, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка стройматериалов должна соответствовать требованиям технических условий изготовителя (для конкретного типа номенклатуры) и ГОСТ. Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на стройматериалы конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на упаковке.

Маркировка стройматериалов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении стройматериалов в режимах и условиях, установленных стандартами или техническими условиями конкретные серии и типы.

На каждом изделии должны быть указаны:

- дату изготовления (месяц, год);

- условное обозначение;
       - массу смеси в упаковочной единице, кг;

- срок хранения, мес;

- краткую инструкцию по применению с указанием объема воды, необходимого для получения растворной смеси требуемой подвижности, л/кг.

По всем видам стройматериалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия стройматериалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

___________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.