«УТВЕРЖДАЮ»

И.о первого заместителя директора–

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

__________________ С.А. Макеев

"_____"________________________20__

г.

Техническое задание

лот 402А_Электроизоляция_УРУиУЭЭ

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку инвентаря, хозяйственных материалов для эксплуатации систем учета на 2023 год.

Закупка производится в рамках Плана закупки филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» на 2023 год. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка закупаемой продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», расположенный по адресу:

| филиал ПАО " Россети Центр " | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | авто | 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17 |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка оборудования в филиал осуществляется в следующих объемах:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изолента ПВХ | шт. | 600 |
| 2. | Насадка изоляционная Haupa N1 120060 | шт. | 100 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные для продукции изолента ПВХ должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| № п/п | # Наименование | # Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и тип | Изолента ПВХ |
| 2. | Область применения и назначение | Электротехнические работы, также для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др. |
| 3. | Наличие сертификации | не обязательно |
| 4. | Технические данные: |  |
|  | - прочность при растяжении | не менее 14,7 МПа |
|  | - относительное удлинение при разрыве | не менее 190% |
|  | - температура хрупкости | не выше минус 300С |
|  | - удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 200С | не менее 1*1012 Ом/см |
|  | - рабочий диапазон температур изоленты | от минус 500С до плюс 700С |
|  | - липкость ленты толщиной 0,2мм в секундах | не менее 45 |
|  | - Геометрические параметры изоленты, смотанной в рулон | по ГОСТ 16214-86 |
| 5. | Цветовое исполнение: | синяя |

  - Технические данные для продукции насадка изоляционная Haupa N1 120060 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 3.2:

Таблица 3.2

| №пп | # Наименование | # Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения и назначение | Электротехнические работы, на неизолированной части проводов сечением от 1,5-10мм2. |
| 2. | Наличие сертификации | Да |
| 3. | Технические данные: |  |
|  | длина | 75-80 мм |
|  | диаметр | 13 мм |
|  | материал | Диэлектрическая пластмасса |
|  | рабочий диапазон температур | от минус 500С до плюс 700С |
| 4. | Цветовое исполнение: | Красные |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортной продукции, а также для отечественной, выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Вся продукция должна быть обеспечена заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом приборе, выявленные в период гарантийного срока.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию и поверке поставляемой продукции.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка продукции в филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» с момента заключения договора до 30.11.2023г. по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемой продукции, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены продукции на аналогичное без изменения стоимости поставляемой продукции и ухудшения его характеристик.

9.Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления реализации

услуг и учета электроэнергии							         Е.И. Лыкова